2015年材料员考试基础知识单选习题

1.耐磨砖的抗折强度大于( C)，吸水率小于( C )，防滑耐磨。

A.18MPa,3% B.12MPa, 1% C.15MPa, 2% D.20MPa, 1%

2.建筑玻璃制品的产品标记按照(B)的顺序编写。

A.产品品种、标准、规格

B.产品品种、规格、标准

C.标准、规格、产品品种

D.规格、标准、产品品种

3.建筑玻璃制品的吸水率不大于(A)。

A.12.0% B.14.0% C.15.0% D.20.0%

4.下列树脂中，不属于热固性树脂的是(D)。

A.酚醛树脂 B.有机硅树脂

C.聚氯乙烯 D.ABS塑料

5.常代替玻璃用于受振或易碎处，也可做室内隔墙板、天窗、装饰板及制造浴缸的是(B)。

A.ABS塑料 B.聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)

C.聚氯乙烯(PVC) D.聚丙烯(PP)

6.可用来制作玻璃钢，配制涂料，浇铸电器设备，还可用做黏结剂或浇灌材料等的缩合类树脂和塑料是(A)。

A.环氧树脂(EP) B.脲醛树脂(UF) C.三聚氰胺甲醛树脂(MF) D.不饱和聚酯(UP)

7.(C)是国内外内墙涂料中用量最大的一种。

A.多彩涂料 B.丙烯酸酯系涂料

C.聚乙烯醇水玻璃涂料 D.聚氨酯系涂料

8.溶剂型涂料、水溶性涂料和乳胶涂料属于( A )。

A.有机涂料 B.无机涂料 C.复合涂料 D.油漆类涂料

9.(D)可作硝基磁漆罩光用，也可涂饰于木质零件、木器及金属表面，是高级家具用涂料的清漆。

A.虫胶清漆 B.酚醛清漆 C.醇酸清漆 D.硝基清漆

10.一般胶粘剂是用(A)的名称来命名的。

A.黏料 B.固化剂 C.稀释剂 D.填料

11、水泥的安定性一般是指水泥在凝结过程中(B)变化的均匀性。

A，强度 B，体积 C，温度 D，矿物组成

1、解释Q235-C与Q235-AF代表的意义，并比较二者性能上(屈服点、抗拉强度、伸长率、冲击韧性等)和用途上的差异。

答：Q235-C表示屈服点为235mpa，质量等级为C级的镇静钢或特种镇静钢，碳素结构钢。Q235-AF表示屈服点为235mpa，质量等级为A级的沸腾钢，碳素结构钢。

2、沥青胶有哪些技术要求?并说明沥青胶的用途。

答：沥青胶的技术要求：耐热度，柔韧性，粘接力。

沥青胶分为热用和冷用。热用是将沥青加热脱水后与填料热拌，趁热施工;冷用是熔化脱水加入溶剂、填料常温下施工。用途：粘接沥青卷材，高聚物改性沥青防水卷材等，作沥青防水涂料。

3、硅酸盐水泥有哪些主要技术性质，并说明这些技术性质要求对工程的实用意义。

答：水泥主要技术性质：水泥的细度，凝结时间，体积安定性，强度，细度：

细度太粗时，水泥的活性低，早期水化热低、硬化慢和早强低，而且按照常规的试验方法水泥中有害的物质不易在短期内表现出来，国家规范对硅酸盐水泥对细度的要求是应细一些，比表面积不小于300Kg/m3。

凝结时间：水泥初凝后再有其他扰动，将影响水泥制品硬化后的性能，所有的施工成型应在初凝以前完成，国标规定水泥初凝时间应不小于45min。施工成型后要求水泥制品尽快的失去塑性而硬化，以便于下一步工序的进行，因此水泥的终凝时间要短，国标要求不大于390min。

体积安定性：安定性不良时，水泥制品内部变形严重不协调，造成制品开裂、起鼓，结构破坏，强度严重降低。因此水泥安定性必须合格。

强度：水泥在其制品中起胶结作用，对制品的强度其确定性因素，因此水泥必须有一定的强度。

4、干缩变形对混凝土有什么不利影响，影响干缩变形的因素有哪些?

答：干缩变形的危害：使混凝土表面出现较大的拉应力，引起表面收缩开裂，同样使混凝土的抗碳化、抗渗、抗侵蚀等性能降低。

影响干缩变形的因素有：A混凝土单位用水量;B水灰比;C水泥的品种及细度;D骨料种类;E养护条件。

5、热轧钢筋分为几级?各级钢筋的有何特性和用途?

答：热轧钢筋按照国家标准分为四个级别，I,II,III,IV级。级别提高强度(抗拉强度和屈服点)提高，塑性(伸长率和冷弯)降低。I级钢筋由Q235(低碳钢)轧制而成，作非预应力钢筋;II、III级钢筋是低合金钢轧制而成，适用于非预应力钢筋和预应力钢筋;IV级钢筋用优质合金钢轧制而成，强度最高，质量好，适用作预应力钢筋。

1、什么叫碱骨料反应，若混凝土骨料中含有活性骨料有可能发生碱骨料反应时，可采取哪些预防措施?

答：水泥中的碱(K2O,Na2O)与骨料中的活性二氧化硅反应，生成碱-硅酸凝胶，吸水膨胀，造成混凝土结构的破坏，这种反应称为碱骨料反应。预防措施：1〉采取碱含量小于0.6%的水泥，控制单方混凝土中碱含量;2〉掺入活性混合材料，如粉煤灰等。3〉掺入引气剂，在混凝土中产生微小气泡，降低膨胀压力。

2、什么叫气硬性胶凝材料?为什么石灰是一种气硬性的胶凝材料?解释石灰应用中硬化速度慢强度低的原因。

答：只能够在空气中硬化，保持或发展其强度的胶凝材料称为气硬性胶凝材料。石灰的硬化是靠干燥作用和碳化作用来完成的，二种作用都必须在空气中进行，因此石灰是一种气硬性的胶凝材料。由于在石灰膏硬化过程中，碳化速度受空气中二氧化碳的浓度的影响，碳化速度慢，而且表面碳化后形成一层致密的碳化层(石灰石)，内部碳化很少，同时影响了石灰膏干燥和氢氧化钙的结晶，氢氧化钙数量较少且可溶于水，强度也不高。因此石灰硬化速度慢、强度低。

3、为什么粉煤灰水泥的早期强度低，而后期强度却超过同强度等级的硅酸盐水泥?

答：粉煤灰水泥的水化首先是熟料矿物水化，然后生成的Ca(OH)2才与粉煤灰中的活性氧化硅和活性氧化铝发生二次反应。同时，由于粉煤灰水泥中含有相当多的粉煤灰，相应熟料特别是快硬早强的C3A和C3S的含量相对降低，所以早期强度较硅酸盐水泥低。但到硬化后期，由于水化反应的不断进行(粉煤灰参与反应)，强度低的氢氧化钙不断的转化为强度高的水化硅酸钙或水化铝酸钙，随着数量的增加，水泥石后期强度增长很快，强度发展也将超过硅酸盐水泥。

4、简述混凝土用减水剂主要技术经济效果。

答：1〉在配合比不变的条件下，可以提高混凝土拌合物的流动性，强度不变。2〉在保持流动性及强度不变的条件下，由于减少用水量，水泥的用量降低。3〉在保持流动性不变及水泥用量不变的条件下，由于用水量降低，水灰比降低，混凝土强度提高。

5、简述提高混凝土耐久性的措施。

答：

1〉选用适当品种的水泥

2〉严格控制水灰比并保证足够的水泥用量

3〉选用质量好的砂石，严格控制骨料中的含泥量和泥块含量。

4〉掺入减水剂减少混凝土中的用水量，提高混凝土的密实度。掺入引气剂，改善混凝土中的孔结构，提高混凝土的抗渗性和抗冻性。

5〉施工过程中应搅拌均匀，振捣密实，加强养护等，提高混凝土的密实度和质量。

更多备考资料请关注山东国辉职业培训学校官网>>>>加载～～

全国咨询电话：0531-87071236-1237

企业微信号：sdghzyxx

报名网址：www.ghpx.org

地  址：济南花园路220号林华大厦628室

乘车路线：乘30、106、165、48、122、118、11、K107、K91到山大路北段下车